## Slide 1
全钙钛矿叠层太阳能电池技术
All-Perovskite Tandem Solar Cells: Progress, Challenges & Perspectives
报告人 | 单位
2026年5月

## Slide 2
2 / 12
报告提纲
Outline
01
研究背景与意义
光伏发展现状与钙钛矿材料的崛起
02
单结太阳能电池的效率极限
Shockley-Queisser极限与叠层突破思路
03
全钙钛矿叠层电池结构与原理
宽带隙/窄带隙子电池设计
04
关键技术挑战
相稳定性、锡铅混合、互联层、大面积制备
05
最新研究进展与效率纪录
2024-2026里程碑成果
06
稳定性与规模化前景
商业化挑战与未来展望

## Slide 3
3 / 12
研究背景：光伏技术的快速发展
Research Background: Rapid Development of Photovoltaics
全球光伏装机量 (2025)
• 累计装机突破 2 TWp
• 年新增装机 > 500 GW
• 中国占全球新增装机 ~50%
• 光伏已成最便宜电力来源之一
晶硅电池的瓶颈
• 实验室效率接近 27% 极限
• 单结理论极限 ~29.4% (S-Q)
• 效率提升空间日益收窄
• 亟需新一代高效率低成本技术
钙钛矿：变革性材料
• 2009年效率 3.8% → 2025年 >26%
• 带隙可调 1.2-2.3 eV
• 溶液法制备，成本低
• 缺陷容忍度高，开路电压高
▎核心思路：超越单结Shockley-Queisser极限 → 叠层电池 → 全钙钛矿叠层（成本最低的叠层路线）
钙钛矿效率演进： 2009: 3.8% → 2016: 22.1% → 2020: 25.5% → 2023: 26.1% → 2025: 26.7% (认证)
NREL Best Research-Cell Efficiency Chart, 2025; J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 3623; Science 2024, 386, 1028

## Slide 4
4 / 12
从单结到叠层：突破 S-Q 极限
Beyond Single Junction: Breaking the Shockley-Queisser Limit
Shockley-Queisser 极限 (~1961)
• 单结太阳能电池的理论效率上限：~33.7%
(最佳带隙 ~1.34 eV)
两大损失机制：
① 亚带隙光子透射损失 (Below-Eg loss)
→ 低能光子不被吸收，能量浪费
② 热化损失 (Thermalization loss)
→ 高能光子多余能量以热耗散
单结 Si 电池极限：~29.4%
当前实验室纪录：~27.3% (LONGi, 2024)
晶硅电池已逼近其理论天花板
叠层策略：光谱分光利用
核心思想：
宽带隙顶电池吸收高能光子 (紫外-可见)
窄带隙底电池吸收低能光子 (近红外)
→ 减小热化损失 + 利用更多光谱
理论效率上限：
• 双结叠层：~45%（极限）
• 三结叠层：~50%（极限）
叠层电池分类：
• III-V 族 (GaAs/GaInP)：效率最高，成本极高
• 钙钛矿/晶硅叠层：效率 > 34% (2025)
• 全钙钛矿叠层：全部溶液法制备，成本最低 !
▎全钙钛矿叠层 = 最低成本路线 + 高效率潜力 + 柔性/轻质应用前景

## Slide 5
5 / 12
全钙钛矿叠层电池：器件结构
Device Architecture of All-Perovskite Tandem Solar Cells
Glass / 柔性基底
ITO 透明电极
空穴传输层 (HTL)
NiOx, PTAA, MeO-2PACz
宽带隙钙钛矿顶电池
~1.75-1.85 eV (吸收 300-700 nm)
电子传输层 (ETL)
C₆₀, PCBM, SnO₂
隧穿复合层 / 互联层
ITO / AZO / 超薄金属
空穴传输层 (HTL)
PEDOT:PSS, NiOx
窄带隙钙钛矿底电池
~1.20-1.30 eV (吸收 700-1100 nm)
电子传输层 (ETL)
C₆₀ / BCP
金属电极 (Ag/Cu/Au)
☀ 太阳光入射方向 ↓
• 共 10+ 层薄膜堆叠
• 总厚度 < 3 μm
• 溶液法 + 蒸镀法结合
顶电池 Eg
1.75-1.85 eV
吸收 300-700 nm
底电池 Eg
1.20-1.30 eV
吸收 700-1100 nm
理想 Jsc
~15-16 mA/cm²
电流匹配条件
理论 Voc
> 2.1 V
双结叠加优势

## Slide 6
6 / 12
宽带隙钙钛矿：高 Br 含量引发的挑战
Wide-Bandgap Perovskite: Phase Segregation & Voltage Loss
带隙调节策略
• ABX₃ 结构中 X 位卤素混合调控 Eg
MAPb(I₁₋ₓBrₓ)₃: x 从 0→1, Eg 从 1.55→2.30 eV
• 叠层顶电池目标：Eg ~1.75-1.85 eV → x~0.3-0.4
• 问题：高 Br 含量 → 光致卤素相分离 !
光致卤素相分离 (Hoke Effect)
• 光照下 I-rich 和 Br-rich 相分离
MAPb(I₀.₆Br₀.₄)₃ → I-rich (Eg↓) + Br-rich (Eg↑)
• 后果：
① 低 Eg 相成为载流子陷阱/复合中心
② Voc 持续下降，性能退化
③ 带隙分布不均，光谱响应畸变
• 机理：极化子诱导 / 晶格应变 / 卤素空位迁移
缓解策略
1. A 位阳离子工程
• Cs⁺/FA⁺/MA⁺ 混合 → 抑制离子迁移
• 如 Cs₀.₂FA₀.₈Pb(I₀.₆Br₀.₄)₃
2. 添加剂工程
• K⁺, Rb⁺ 钝化晶界缺陷
• PEAI, BAI 等大阳离子 → 2D/3D 异质结
• MACl 辅助结晶
3. 三维/低维异质结构
• 表面 2D 层 → 抑制卤素迁移通道
• 形成能量势垒，稳定体相组成
4. 晶粒尺寸与应变工程
• 大晶粒 → 减少晶界迁移路径
• 组分梯度钝化

## Slide 7
7 / 12
窄带隙 Sn-Pb 钙钛矿：低带隙的关键
Narrow-Bandgap Perovskite: The Sn-Pb Challenge
Sn-Pb 混合策略
• 纯 Pb 钙钛矿最低 Eg ~1.48 eV (FAPbI₃)
→ 对叠层底电池来说带隙偏高
• 引入 Sn 替代 Pb → 带隙进一步降低
MASnₓPb₁₋ₓI₃: x↑ → Eg↓ (最低 ~1.20 eV)
• 最佳底电池 Eg: 1.20-1.25 eV
• 理想 Sn 含量：25-50% Pb 替代
核心挑战：Sn²⁺ 氧化
• Sn²⁺ → Sn⁴⁺ 极易氧化 (空气中数分钟)
→ 形成 Sn 空位 (p 型掺杂严重)
→ 载流子寿命短，Voc 损失大
• 解决策略：
① SnF₂ / SnCl₂ 添加剂 (提供过量 Sn²⁺)
② 还原性添加剂 (Sn⁰ 粉, 金属 Sn)
③ 抗氧化剂 (抗坏血酸, HPA, etc.)
④ 惰性气氛下制备 (N₂ glovebox)
最新突破
1. 组分优化
• FA₀.₇MA₀.₃Pb₀.₅Sn₀.₅I₃ 基准组分
• Cs⁺ / Gua⁺ 稳定钙钛矿相
2. 添加剂协同
• SnF₂ + 金属 Sn 粉 + NH₄SCN
• 大幅提升载流子寿命 (>1 μs)
3. 2D/3D 异质结钝化
• PEAI / BAI 表面处理
• 减少表面 Sn 空位缺陷
4. 性能里程碑
• 单结 Sn-Pb PSC: > 23%
• 载流子扩散长度 > 3 μm
• Voc deficit < 0.40 V

## Slide 8
8 / 12
互联层 (ICL) 与隧穿复合结
Interconnection Layer: The Critical Junction
互联层的核心功能
• 串联子电池的关键界面
• 要求：
① 低电阻欧姆接触 → 高效载流子复合
② 高透光率 → 不影响底电池光吸收
③ 化学惰性 → 不破坏下方钙钛矿层
④ 低横向电导 → 避免分流
• 本质：电子/空穴的隧穿复合中心
常见 ICL 体系
• 超薄金属层：Au (~1 nm) / Ag
优点：简单 | 缺点：寄生吸收
• 透明导电氧化物 (TCO)：
ITO (溅射), AZO (ALD), IZO
→ 目前主流方案，光学/电学兼顾
• 复合层 + TCO 叠层：
C₆₀ / SnO₂ / ITO 或 PEI / ITO
• 新兴方案：
MoOₓ / ITO, 超薄 Ag / AZO
ICL 工程的关键进展
• 溅射损伤问题 → ALD 低温生长 ITO/AZO，保护下方有机层
• 光学管理 → 调控 ICL 厚度优化干涉效应，增强底电池光吸收（光学 spacer 效应）
• 复合效率 → 通过掺杂调控功函数，确保 ETL(顶)/HTL(底) 能带对齐
• 大面积均匀性 → 原子层沉积 ALD 保证 pinhole-free，实现 cm² 级均匀隧穿

## Slide 9
9 / 12
全钙钛矿叠层效率纪录演进
Efficiency Progress of All-Perovskite Tandems
2016
14.1%
Stanford / MIT 首个全钙钛矿四端叠层
2019
23.1%
NREL Sn-Pb 底电池突破
2020
24.8%
南京大学 FA-Cs 宽带隙+Sn-Pb
2021
26.4%
KAUST 组分+添加剂协同优化
2022
28.0%
南京大学 大面积认证效率突破
2023
29.1%
KAUST / UNIST >29% 认证效率里程碑
2024
30.2%
南京大学 首超30% 全钙钛矿叠层
2025
>30.5%
多课题组 大面积+柔性方向并进
效率从 14.1% → 30.5%+ ，仅用 10 年！增速超越晶硅与钙钛矿/晶硅叠层
效率对比 (2025)
• 晶硅单结: ~27.3% (LONGi)
• 钙钛矿单结: ~26.7% (认证)
• 钙钛矿/晶硅叠层: ~34.6% (LONGi)
• 全钙钛矿叠层: ~30.5%+
→ 全钙钛矿在无硅基底情况下已经突破30%
关键特征
• 全溶液法制备，成本远低于晶硅/III-V族叠层
• 可制备在柔性基底上 → 轻质、柔性应用
• 理论效率上限 ~45%，仍有巨大提升空间
• 大面积 (cm²级) 效率正在追赶小面积纪录
• 中国在领域内处于世界领先地位 (南大、北大等)

## Slide 10
10 / 12
稳定性与规模化：从实验室到产业化
Stability & Scalability: From Lab to Fab
稳定性挑战
• 湿度/氧气 → 钙钛矿分解
• 热应力 → 相变、组分挥发
(MA⁺, I⁻ 热稳定性差)
• 光照 → 相分离 (WBG)
Sn²⁺氧化 (NBG)
• 电场 → 离子迁移
• 电极腐蚀 → ITO-In, Ag-I 反应
• 封装是必须的
稳定性提升策略
• 全无机 / Cs-FA 体系替代 MA
• 2D/3D 异质结 → 防潮层
• 离子液体添加剂 (IL)
• 碳基电极替代金属电极
• ALD 封装 (Al₂O₃, SiNₓ)
• 自修复聚合物封装
• IEC 61215 标准测试
(湿热/热循环/UV 老化)
大面积制备方法
• 旋涂法 → 刮涂 (Blade coating)
• 狭缝涂布 (Slot-die coating)
• 喷涂 (Spray coating)
• 气相沉积 (蒸镀 + CVD)
• 卷对卷 (R2R) 柔性制备
• 模块化 (Module) 设计
→ 消除死区面积损失
• 激光划线 P1-P2-P3 工艺
产业化现状与展望
• 领先企业已开始中试线建设 → 协鑫、极电光能、Oxford PV (钙钛矿/硅)、Swift Solar (全钙钛矿)
• 2024-2025 年全球多家公司公布叠层组件量产计划，目标效率 > 25% 组件级
• 全钙钛矿叠层独特优势 → 柔性轻质、可溶液法一体化制备，是唯一有望实现 < $0.10/W 成本的叠层路线
• 关键产业化瓶颈：① 大面积均匀性 ② 长期户外稳定性 (>25 年) ③ 铅毒性与回收 ④ 标准化测试认证

## Slide 11
11 / 12
核心挑战与应对策略总结
Summary of Key Challenges and Strategies
宽带隙钙钛矿 光致相分离
• 组分工程 (Cs/FA混合) • 2D/3D异质结 • 添加剂钝化 • 晶格应变调控
Sn-Pb钙钛矿 Sn²⁺氧化
• 还原性添加剂 • 惰性气氛制备 • 表面钝化层 • 全无机Cs基探索
互联层 光学/电学损耗
• ALD-TCO 低温生长 • 光学spacer设计 • 能带工程调控 • 超薄复合层
大面积 均匀性
• 刮涂/狭缝涂布 • 气相法辅助 • 激光划线优化 • 在线监测反馈
效率损失通道分析与潜力
• Voc loss: 目前 Voc ~2.0-2.1 V (理论最大值 ~2.5 V) → 主要来自非辐射复合，改进空间 ~400 mV
• FF loss: 目前 FF ~78-82% → 主要来自串联电阻与界面复合，改进空间 ~5-8 abs%
• Jsc loss: 目前 Jsc ~15-16 mA/cm² → 反射/寄生吸收/电流不匹配，改进空间 ~2-3 mA/cm²
• 综合预测：如解决上述 loss → 全钙钛矿叠层可达 ~35-38%，接近理论极限

## Slide 12
12 / 12
总结与展望
Summary & Outlook
总结
1. 全钙钛矿叠层电池是突破单结S-Q极限
最具成本优势的技术路线
2. 效率已突破 30%，10 年提升 16 个百分点
→ 增长速度为所有光伏技术中最快
3. 核心挑战：宽带隙相分离、Sn-Pb氧化、
互联层工程、大面积制备
4. 关键策略：组分/添加剂/界面/维度工程
多手段协同是提升性能的核心
展望
1. 效率目标：2028 年前达到 35%+
2. 稳定性：通过 IEC 61215 全套测试
→ 户外寿命 > 25 年
3. 大面积：从 cm² 到 m² 级组件
→ 组件效率 > 25%
4. 柔性全钙钛矿叠层 → 轻质光伏新应用
(BIPV, 可穿戴, 无人机, 航天)
5. 全铅-free Sn 基叠层 → 环保终极方案
"全钙钛矿叠层太阳能电池代表了光伏技术的下一个前沿—— 它可能成为最廉价的超高效率太阳能电池技术路径。"
谢谢！欢迎提问 | Thank you! Questions & Discussion